Comparison study of voltammetric determination of dantrolene using boron-doped diamond electrodes with different content of boron

(Porovnávací studie voltametrického stanovení dantrolenu s použitím borem dopovaných diamantových elektrod s různým obsahem boru)

Pavlína Martinkováa, Renáta Šelešovskáa, Jaromíra Chýlkováa, and Miroslav Behúlb

aInstitute of Environmental and Chemical Engineering, University of Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, Czech Republic, E-mail: st36636@student.upce.cz

bInstitute of Electronics and Photonics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic, E-mail: miroslav.behul@stuba.sk

Abstract

This study is focused on comparison of lab-made boron doped diamond electrodes (BDDE) with different content of boron prepared by hot filaments chemical vapor deposition. The set of electrodes with the range of B/C ratio in the gas phase from 2 000-20 000 ppm was tested. Their physical, chemical and electrochemical properties were investigated by using cyclic voltammetry with the redox markers [Fe(CN)6]3-/4- and [Ru(NH3)6]3+/2+. At the end, all BDDEs were applied for determination of drug dantrolene, to compare obtained statistical parameters and to find out as behavior of these electrodes exhibits some trends in relation to the boron content.

Key words: Boron-doped diamond electrodes, Voltammetry, Dantrolene, Comparison.

Úvod

Diamantové elektrody se objevily v oblasti elektrochemie poprvé v roce 1983, kdy se tým japonských vědců pokusil o modifikaci jejich povrchu pomocí argonu a dusíku, ale také kyslíku a zinku1. Od té doby vzniklo mnoho studií zaměřených na charakterizaci jejich povrchu a možnosti jejich využití. Mezi tyto patřila také práce Patela a kol.2, která popisuje použití borem dopované diamantové elektrody (BDDE) v podobě tenkých filmů. V současnosti jsou dostupné komerční BDDE, které jsou tvořeny z tenkých filmů diamantu deponovaných na vhodném substrátu a umístěných v teflonové izolační trubici. Ta je zakončena hladkou plochou diamantu, který je v přímém kontaktu s analyzovaným roztokem3. V této studii byly využívány zejména elektrody nekomerční, jejichž postup přípravy byl popsán v literatuře4. Příklady použitých elektrod jsou uvedeny na Obr. 1.

A

B

Obr. 1. Komerční (A) a laboratorně připravená (B) BDDE.

Jak již bylo uvedeno výše, pro elektrochemické využití je nutné diamant dopovat atomy jiných prvků, nejčastěji borem. Ten je jedním z mála dopantů, díky kterému je diamant vodivý i za pokojových teplot5. BDDE se připravují metodou chemické depozice par (CVD). Pro depozici se využívá směs metanu (zdroj uhlíku), vodíku a trymetylboranu (zdroj dopantu boru). Poměr obsahu jednotlivých plynných složek má vliv na vlastnosti budoucích BDDE6. Jejich elektrochemické vlastnosti mohou být ovlivněny jak koncentrací dopantu, tak krystalickou strukturou povrchu a jejími defekty. Dalším důležitým faktorem je množství grafitického uhlíku na povrchu elektrody, především sp2 formy. Významnou roli hraje také tzv. terminace povrchu elektrody3, a to buď O-terminace či H-terminace. Ta se realizuje elektrochemicky katodickou nebo anodickou předúpravou elektrody7. Vlivy všech výše zmiňovaných faktorů na morfologické charakteristiky elektrody i na její elektrochemické vlastnosti lze posoudit s využitím mnoha metod, z nichž některé byly použity i v této práci.

Vzhledem k využití BDDE v oblasti elektroanalytické chemie je její největší výhodou široké potenciálové okno v katodické i anodické oblasti. Umožňuje tedy sledování oxidačních i redukčních reakcí. Dále tyto elektrody vykazují malý šum, jejich povrch má parafinický charakter, takže obvykle nedochází k adsorpci látek na povrchu, čímž jsou minimalizovány problémy s pasivací elektrody8. V rámci této práce byly vedle elektrochemických vlastností laboratorně připravených BDD elektrod testovány také jejich aplikační možnosti v oblasti analýzy organických látek, a to konkrétně při stanovení léčiva dantrolenu.

Dantrolen (DAN, sodná sůl 1-[(5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoinu, Obr. 2), v lékařské literatuře také znám jako Dantrium, je léčivo na bázi rostlinného alkaloidu využívané jako tzv. svalový relaxant a řadí se do kategorie tzv. myorelaxancií, které mají za úkol snižovat napětí kosterních svalů a uvolňovat křeče9. Samotný mechanismus účinku DAN spočívá v inhibici uvolňování iontů vápníku ze sarkoplazmatického retikula10. Z chemického hlediska je DAN sodný derivát hydantoinu, který ale nevykazuje antiepileptickou aktivitu jako jiné deriváty z této kategorie (např. fenytoin)11. Využívá se zejména k léčbě maligní hypertermie.

Obr. 2. Strukturní vzorec dantrolenu.

Experimentální část

Veškeré chemikálie, použité pro přípravu standardních roztoků a roztoků základních elektrolytů byly p.a. čistoty. Pro přípravu zásobního roztoku 1M H2SO4 byla použita 96% H2SO4 (Lach-Ner, Česká republika). Zásobní roztok KCl (Penta-Švec, Česká republika) o koncentraci 0,1 M byl připraven rozpuštěním přesného množství soli v destilované vodě. Tento roztok sloužil jako rozpouštědlo při přípravě 2,5×10-3M roztoků [Fe(CN)6]3-/4- a [Ru(NH3)6]3+/2+ (oba Sigma-Aldrich). Jako základní elektrolyt pro analýzu modelových roztoků DAN sloužil Brittonův-Robinsonův pufr (BRB) o pH 8, který byl připravován mísením kyselé a alkalické složky pod pH-metrem. Kyselá složka byla tvořena směsí H3PO4, H3BO3 a CH3COOH vždy o koncentraci 0,4 M a byla připravena ředěním 85% H3PO4, 99,8% CH3COOH a rozpuštěním navážky H3BO3 o čistotě 99,8 % (všechny Sigma-Aldrich). Alkalickou složku představoval 0,2M roztok NaOH (Lachema, Česká republika). Standardní roztok DAN (98%, Sigma-Aldrich) o koncentraci 1×10-3 M byl připraven rozpuštěním odpovídající navážky v dimethylsulfoxidu (DMSO, Lach-Ner, Česká republika).

Voltametrická měření byla prováděna pomocí počítačem řízeného Eco-Tribo Polarografu (Polaro-Sensors, Praha, Česká republika) se softwarem Polar 5.1. Bylo využito tříelektrodové uspořádání elektrochemického článku. Jako pracovní elektrody byly použity laboratorně vyrobené BDDE (0,43 mm2). Sada elektrod s poměrem obsahu plynných složek 2% CH4/H2 obsahovala elektrody s poměrem B/C 2 000, 4 000, 8 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ppm (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, postup výroby je popsán v literatuře4). Pro vybraná měření byla použita komerční BDDE s poměrem B/C 1 000 ppm (Windsor Scientific, Velká Británie). Všechny BDDE byly na začátku každého pracovního dne aktivovány v prostředí 0,5M H2SO4, nejprve anodicky (+2V,60s) a následně katodicky (−1V, 60s). Referentní elektrodou byla nasycená argentchloridová elektroda (Ag|AgCl|KCl) a jako pomocná sloužil Pt drátek (obě Monokrystaly, Turnov, Česká republika).  Hodnoty pH byly měřeny pomocí stolního pH-metru Accumet AB150 (Fisher Scientific, Massachusetts, USA). Dále byly používány analytické váhy (Denver Instrument, New York, USA) a automatické mikropipety Biohit (Biohit PLC, Helsinki, Finsko) či Eppendorf (Eppendorf Research, Hamburk, Německo). Všechna měření byla prováděna za laboratorní teploty (23±2 °C).

Elektrochemická charakterizace BDDE probíhala s využitím CV s následujícími parametry: Epoč = −1600 mV, Eobratu = +1800 mV, v =100 mV/s. Pro určení vlastností BDD filmů s poměrem B/C 2 000, 4 000, 8 000, 10 000, 15 000 a 20 000 ppm byly použity roztoky redoxních systémů [Fe(CN6)]3−/4−a [Ru(NH3)6]3+/2+ v 0,1M KCl, ve kterých byly postupně proměřeny cyklické voltamogramy pro každou elektrodu a následně také závislosti na rychlosti polarizace při v: 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 a 500 mV/s. Z těchto měření byly určeny poměry výšek anodického a katodického signálu (Ia/Ik) a rozdíly jejich potenciálů (∆Ep). Z rychlostních závislostí pak byly vypočítány zdánlivé rychlostní konstanty přenosu náboje (k0app) dle Nicholsona12 a elektrochemicky aktivní povrchy jednotlivých elektrod podle Randles-Ševčíkovy rovnice13,14. Pro vývoj metody stanovení DAN na komerční BDDE byla použita diferenční pulzní voltametrie (DPV) v prostředí BRBS o pH 8. Byly nastaveny následující parametry DPV: Epoč = +600 mV, Ekon = +1600 mV, v = 40 mV/s, šířka pulzu = 20 ms a výška pulzu = +50 mV. Navržená metoda byla aplikována pro stanovení DAN v modelových roztocích s využitím nekomerčních elektrod pro porovnání získaných statistických parametrů v souvislosti s aplikačními možnostmi BDDE s různým obsahem B.

Výsledky a diskuze

Pro charakterizaci povrchu testovaných BDDE s různým obsahem boru byly použity Ramanova spektroskopie a skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Na Obr. 3 jsou uvedena naměřená Ramanova spektra pro elektrody s poměrem B/C v rozmezí 0-20 000 ppm.

Na úvod elektrochemických experimentů byly proměřeny cyklické voltamogramy reverzibilních redoxních systémů [Fe(CN6)]3−/4− a [Ru(NH3)6]3+/2+ na všech testovaných elektrodách. První CV voltamogramy byly získány pro tzv. inner sphere redoxní systém [Fe(CN6)]3−/4− a byl zjišťován mimo jiné vliv aktivace na základní parametry získaných reverzibilních signálů. Bylo zjištěno, že aktivace měla pozitivní vliv na tvar signálu a jeho výšku. Proto byla vždy na začátku práce provedena aktivace použité BDDE. Dalším krokem bylo proměření závislostí na rychlosti polarizace, opět v redoxním systému [Fe(CN6)]3−/4− pomocí CV, a to při následujících v: 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400 a 500 mV/s. Z těchto závislostí byly vypočteny elektrochemicky aktivní povrchy jednotlivých elektrod. Na Obr. 4 je uveden příklad cyklických voltamogramů naměřených na elektrodě s poměrem 2% CH4/H2, s obsahem boru 10 000 ppm. Z lineárního průběhu vložené závislosti výšky (Ip) anodického i katodického píku na v1/2, který byl obdobný u většiny testovaných elektrod, vyplývá, že sledované elektrodové reakce jsou řízeny difuzí.

Analogická měření byla provedena také pro outer sphere redoxní systém [Ru(NH3)6]3+/2+. Byly vyhodnoceny katodické i anodické píky v obou systémech a následně bylo možné porovnat jejich výšky, či potenciálové rozdíly, a tedy reversibilitu reakce. Ta je v ideálním stavu charakterizována rozdílem potenciálu ΔEp= Epa − Epk = 59 mV. Tohoto stavu lze však dosáhnout zejména na rtuťových elektrodách s dokonale hladkým povrchem. V případě testovaných laboratorně připravených BDDE vykazovala většina elektrod významně quazi-reverzibilní chování pro oba redoxní systémy, což svědčí o jejich ne příliš dobrých elektrochemických vlastnostech. Pro sledování čistoty filmu byla využita Ramanova spektroskopie.

Obr. 3. Ramanova spektra pro BDDE s poměry 2% CH4/H2, B/C 0 – 20 000 ppm.

v

v

v

Obr. 4. CV voltamogramy 2,5×10−3M [Fe(CN6)]3−/4− v prostředí 0,1M KCl v závislosti na rychlosti polarizace zaznamenaný na nekomerční BDDE (2% CH4/H2, B/C = 10 000 ppm).

Následně byly testovány aplikační možnosti těchto elektrod při analýze léčiva DAN v modelových roztocích. S využitím komerční BDDE byla vyvinuta metoda pro jeho stanovení a byly optimalizovány parametry měření. Použita byla DPV v prostředí BRBS o pH 8. Tato metoda byla aplikována při analýze DAN pomocí nekomerčních testovaných elektrod s různým poměrem B/C. Na každé elektrodě byla proměřena řada koncentračních závislostí s cílem určit lineární dynamický rozsah (LDR) a vypočítat základní statistické parametry (LOD, LOQ). Rovněž byla realizována opakovaná stanovení DAN v modelových roztocích a vypočteny hodnoty výtěžnosti a relativní směrodatné odchylky. Všechny získané výsledky a statistické parametry byly porovnány ve vztahu k poměru B/C při výrobě elektrody.

Závěr

Cílem této práce byla elektrochemická charakterizace BDDE s různým obsahem boru a následné srovnání dosažených výsledků. V další fázi pak byly tyto elektrody testovány při praktické aplikaci v oblasti analýzy organických látek, konkrétně pro stanovení léčiva dantrolenu v modelových roztocích. Z výsledků získaných z CV pro redoxní systémy [Fe(CN)6]3-/4- a [Ru(NH3)6]3+/2+ vyplývá, že vodivost materiálu elektrody s rostoucím obsahem boru v diamantovém filmu roste a elektrochemické vlastnosti se zlepšují. Naopak šířka potenciálového okna se s rostoucím poměrem B/C snižuje. Rovněž bylo prokázáno, že všechny testované elektrody mohou být použity pro stanovení DAN, ale i v této aplikační oblasti byly pozorovány rozdíly v souvislosti s obsahem boru v elektrodovém materiálu. Bylo tedy potvrzeno, že množství boru obsažené v diamantovém filmu BDDE ovlivňuje jak elektrochemické vlastnosti, tak aplikační možnosti BDDE v oblasti elektroanalytické chemie.

Poděkování

Tato práce byla financována z prostředků Univerzity Pardubice (projekty č. SGSFChT_2017_002 a SD373001/82/30350(2016)) a z projektu Grantové agentury České republiky (projekt č. 17-03868S). Výroba BDD elektrod byla financována z projektů Vedecké grantové agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied VEGA grants 1/0785/16, 1/0558/17.

Literatura

- Iwaki M., Sato S., Takahashi K., Sakairi H.: Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. 209, 1129 (1983).

- Patel K., Hashimoto H., Fujishima A.: Denki Kagaku 60, 659 (1992).

- Vyskočil V., Daňhel A., Fischer J., Barek J. a kol.: Chem. Listy 104, 1181 (2010).

- Šelešovská R., Štěpánková M., Janíková L., Nováková K., Vojs M., Marton M., Behúl M.: Monatsh. Chem. 147, 1353 (2016).

- Fujishima A. E. Y., Rao N. T., Tryk, A, D.: Diamond electrochemistry, Elsevier Science, Burlington 2005.

- Cvacka J., Swain G. M., Barek J., Zima J.: Chem. Listy 96, 33 (2002).

- Pleskov Y. V.: Russ. J. Electrochem. 38, 1275 (2002).

- Musilová J., Barek J., Pecková K.: Chem. Listy 103,469 (2009).

- Larsen R.: Anestezie. Grada, Praha 1998.

- Zucchi R., Ronca-Testoni S.: Pharm. Rev. 49, 1 (1997).

- Krause T., Gerbershagen M., Fiege M., Weisshorn R., Wappler F.: Anaesthesia 59, 364 (2004).

- Nicholson R. S.: Anal. Chem. 37, 1351 (1965).

- Bard A. J., Faulkner L. R.: Electrochemical methods: fundamentals and applications. John Wiley & Sons, USA 2001.

- Wang J.: Analytical Electrochemistry, J. Wiley, Hoboken 2006.