HETEROGENNÍ KATIONVÝMĚNNÉ MEMBRÁNY NA BÁZI SAMOSÍŤUJÍCÍCH LATEXOVÝCH POJIV

JANA MACHOTOVÁa, Eliška Stránskáb a JIŘÍ ŠKORŇOKa

a Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Studentská 573, 532 10, Pardubice

b MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem,

jana.machotova@upce.cz

Klíčová slova: emulzní polymerace, heterogenní iontovýměnná membrána, latex

1. Úvod

Iontovýměnné membrány jsou zpravidla tvořeny polymerním skeletem, na nějž jsou kovalentně vázány funkční iontové skupiny. Náboj iontů obsažených v membráně je kompenzován ekvivalentním nábojem vázaným v protiiontech. Je-li iontovýměnná membrána umístěna do vodného roztoku, polymerní skelet zbotná a stává se plastickým. Ve zbotnalém polymeru se mohou protiionty volně pohybovat difúzním mechanismem nebo působením elektrického pole. Za předpokladu, že bude zachována elektroneutralita, mohou protiionty vystupovat z membrány a vstupovat do ní z vnějšího roztoku. V elektrickém poli se tedy iontovýměnná membrána chová jako iontový vodič a s vysokou selektivitou propouští ionty jednoho typu náboje. Iontovýměnné membrány se používají v různých průmyslových procesech, jako je např. elektrodialytické zahušťování mořské vody při výrobě jedlé soli, odsolování slané vody, oddělování iontových materiálů od neiontových materiálů, znovuzískání kyselin a zásad z odpadních kyselých a alkalických roztoků, při dehydrataci s vodou mísitelných organických rozpouštědel pomocí pervaporace atd.

V současnosti se komerčně dostupné iontovýměnné membrány nejběžněji dělí na homogenní a heterogenní. Homogenní iontovýměnná membrána se skládá z jedné fáze, zatímco heterogenní iontovýměnná membrána obsahuje fáze nejméně dvě. V případě homogenní membrány plní jediný polymer funkci iontovýměnné pryskyřice i stavebního materiálu, který tvoří membránu. Obvykle platí, že homogenní iontovýměnné membrány disponují dobrými elektrochemickými vlastnostmi, zatímco jejich mechanická pevnost je nízká, proto musí být často vyráběny za použití armující textilie1. Naproti tomu heterogenní iontovýměnné membrány zpravidla vykazují přijatelné mechanické kvality, ovšem jejich elektrochemické vlastnosti jsou horší.

V případě heterogenních iontovýměnných membrán jsou funkce strukturní výztuže a iontovýměnné schopnosti přiřazeny dvěma rozdílným polymerům. Jeden polymer je stavební materiál, který musí být pevný, elastický a zároveň houževnatý, zatímco druhý polymer je iontovýměnný materiál, který nemusí splňovat vysoké požadavky na mechanické vlastnosti, je však nositelem elektrochemických vlastností.  Z tohoto pohledu nabízí oblast heterogenních iontovýměnných membrán stále široké pole výzkumu akademického i aplikovaného za využití moderních metod a materiálů.

Většina komerčně dostupných heterogenních iontovýměnných membrán je vyráběna z polymerního pojiva, jímž je zpravidla polyethylen nebo polypropylen. Konvenční metody výroby těchto membrán, založené na lisování, kalandrování a extruzi, však vyžadují náročné přístrojové vybavení a rovněž vedou k degradaci určitého podílu iontovýměných skupin vlivem zvýšených teplot a tlaků, jimž je membránový materiál během svého zpracování vystavován. Tyto zápory mohou být snadno eliminovány v případě přístrojově nenáročné technologie výroby membrán na bázi latexového pojiva, která spočívá ve smísení latexu a iontovýměnné pryskyřice, odlití směsi do forem požadovaných tvarů a vysušení membránových folií při běžné teplotě 2,3.  Tímto jednoduchým technologickým postupem mohou snadno vznikat heterogenní iontovýměnné membrány s geometrickou rozmanitostí, houževnatostí, nízkými výrobními náklady a minimálním dopadem na životní prostředí.

Cílem práce byla příprava účinných heterogenních kationvýměnných membrán za využití latexů jako alternativních pojivových materiálů. Vzhledem k tomu, že síťování je jednoduchý způsob, jak zvýšit tvarovou stálost a mechanické vlastnosti polymerů, byly latexy podrobeny tzv. keto-hydrazidovému samosíťování (viz. obr. 1), založenému na reakci karbonylové skupiny, která je součástí polymerních latexových částic, a dihydrazidu, rozpuštěného ve vodné fázi latexu4-6. Byl sledován vliv chemického složení latexového polymeru z hlediska obsahu akrylátové kyseliny na elektrochemické vlastnosti membrán. Rovněž byl hledán optimální poměr latexového pojiva a komerční kationvýměnné pryskyřice.

2. Experimentální část

2.1. Materiály

K syntéze samosíťujících latexových pojiv byly použity tyto monomery: styren (S), n-butylakrylát (BA), kyselina methakrylová (KMA) a diacetonakrylamid (DAAM). Monomery byly zakoupeny od Sigma-Aldrich (ČR) stejně jako síťující činidlo  dihydrazid kyseliny adipové (ADH). Jako emulgátor byl použit Disponil FES 993 (BASF, ČR), jako iniciátor sloužil peroxodisíran amonný (Henkel, ČR). Suqing 001 x 7 Na (Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Čína), což je silně kyselá kationvýměnná pryskyřice na bázi styren-divinylbenzenového gelu, byla použita  jako iontovýměnná složka pro přípravu heterogenních kationvýměnných membrán.

2.2. Syntéza samosíťujících latexových pojiv

Pomocí techniky semi-kontinuální emulzní polymerace byly připraveny latexy na bázi styrenu a n-butylakrylátu lišící se obsahem kopolymerované kyseliny methakrylové. Detailní složení polymerů je uvedeno v tab. I. Aby mohly proběhnout samosíťující reakce s ADH, byly do polymerní struktury zavedeny karbonylové skupiny tak, že do polymerační směsi byl přidán konstantní podíl komonomeru DAAM. Zastoupení S a BA  bylo zvoleno tak, aby se teplota skelného přechodu výsledných kopolymerů pohybovala okolo 0 °C.

Latexy byly připravovány ve skleněné reakční nádobě o objemu 700 ml pod inertní atmosférou při teplotě 85 °C podle receptury uvedené v tab. II. Nejprve byla do reakční nádoby předložena destilovaná voda, emulgátor a iniciátor. Po dosažení polymerační teploty bylo spuštěno přikapávání emulze monomerů rychlostí přibližně 2 ml/min. Po dokončení příkapu emulze monomerů byl reakční systém ponechán polymerovat po dobu 120 minut. pH latexu bylo upraveno na hodnotu 8,5 pomocí 10% vodného roztoku amoniaku. Samosíťující latexová pojiva vznikla smícháním latexu s 10% vodným roztokem ADH v množství, které odpovídá molárnímu poměru DAAM:ADH = 2:1. Obsah sušiny samosíťujících latexových pojiv byl cca 33 hm. %.

2.3. Příprava a hodnocení heterogenních kationvýměnných membrán

Laboratorní příprava heterogenních kationvýměnných membrán obsahujících 15, 30, 45 a 60 hm.% komerční kationvýměnné pryskyřice (vztaženo na celkovou hmotnost suché membrány) spočívala v předložení požadovaného množství jemně mleté kationvýměnné pryskyřice ve formě husté vodné pasty (obsah sušiny cca 70 hm.%) do vodné disperze samosíťujícího latexového pojiva. Poté následovala homogenizace směsi pomocí běžného laboratorního míchadla při otáčkách 200 – 400 rpm po dobu 5 minut. Výsledná směs byla odlita do silikonové formy o rozměrech 100  50  1 mm3. Membrány byly ponechány vysychat při teplotě 23  2 °C a  relativní vlhkosti vzduchu 45  5 % po dobu 7 dní. Poté byly hodnoceny charakteristické vlastnosti membrán za použití metod popsaných v literatuře7-9. Hlavními sledovanými parametry byly iontovýměnná kapacita (IEC), permselektivita (P), plošný odpor (RA),  specifický odpor (RS) a absorpce vody (A).

3. Výsledky a diskuse

Charakteristické vlastnosti připravených heterogenních kationvýměnných membrán lišících se stupněm funkcionalizace latexového pojiva karboxylovými skupinami a zároveň i obsahem komerční kationvýměnné pryskyřice jsou uvedeny v tab. III spolu s parametry komerční vysoce účinné armované heterogenní membrány Ralex na bázi polyethylenové polymerní matrice. Ukázalo se, že při srovnatelném obsahu kationvýměnné pryskyřice vedl rostoucí obsah stavebních jednotek kyseliny methakrylové ve struktuře latexového pojiva k výraznému zvýšení iontovýměnné kapacity výsledných kationvýměnných membrán, avšak na úkor zvýšení absorpce vody. (Zvýšená schopnost absorbovat vodu zpravidla naznačuje nežádoucí pokles rozměrové stálosti i mechanických vlastností membrány vystavené kontaktu s vodou.) Při posuzování vlivu obsahu komerční kationvýměnné pryskyřice bylo zjištěno, že při nízkém obsahu kationvýměnné pryskyřice (15 hm. %) byly připraveny membrány vykazující nedostatečné elektrochemické vlastnosti z hlediska IEC,  RA a RS, zatímco při obsahu kationvýměnné pryskyřice 45 a 60 hm.% již bylo dosaženo vyhovujících hodnot těchto veličin u téměř všech typů latexových pojiv.

Dále bylo zjištěno, že ve srovnání s komerční membránou Ralex sice všechny membrány využívající latexové pojivo vykazovaly nižší permselektivitu (schopnost separace kationtů od aniontů) a vyšší absorpci vody, nicméně se ukázalo, že membrány tvořené samosíťujícími latexovými pojivy KMA 2 (10,5 mol.% KMA v kopolymeru) a KMA 3 (14 mol.% KMA v kopolymeru) a 45, popř. 60 hm.% kationvýměnné pryskyřice vykazovaly dostačující elektrochemické vlastnosti i botnavost, aby mohly být využívány k nenáročným elektro-separačním procesům (např. pro hrubé odsolení vody či pro operace,  kde není kladen důraz na vysokou hodnotu permselektivity a tudíž i vysokou čistotu produktu). Lze tedy konstatovat, že se samosíťující latexy funkcionalizované  10  15 mol.% KMA jeví jako nadějné pojivové materiály pro technologicky nenáročnou výrobu kationvýměnných heterogenních membrán.

4. Závěr

Předmětem práce byla příprava účinných heterogenních kationvýměnných membrán za využití samosíťujících styren-butylakrylátových latexů jako alternativních pojivových materiálů a komerční kationvýměnné pryskyřice jako iontovýměnné složky. Latexy byly připraveny technikou semi-kontinuální emulzní polymerace. Bylo zjištěno, že při obsahu komerční kationvýměnné pryskyřice 45 a 60 hm.% dosahovaly heterogenní membrány v případě všech typů latexových pojiv výborných elektroseparačních vlastností z hlediska iontovýměnné kapacity, plošného a specifického odporu, avšak v porovnání s komerční membránou Ralex vykazovaly nižší permselektivitu a vyšší botnavost ve vodě. Navzdory tomuto nedostatku se samosíťující latexy funkcionalizované 10  15 mol.% kyseliny methakrylové jeví jako nadějné pojivové materiály pro technologicky nenáročnou výrobu kationvýměnných heterogenních membrán.

Tato práce vznikla v rámci projektu LO1418 „Progresivní rozvoj Membránového inovačního centra“ podporovaného programem NPU I Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky a s využitím infrastruktury Membránového inovačního centra.

Seznam použitých zkratek

A 	absorpce vody

ADH 	dihydrazid kyseliny adipové

BA 	n-butylakrylát

DAAM diacetonakrylamid

IEC 	iontovýměnná kapacita

KMA 	kyselina methakrylová

P 	permselektivita

RA 	plošný odpor

RS 	specifický odpor

S 	styren

LITERATURA

# 1. Xu T.: J. Membr. Sci. 263, 1 (2005).

# 2. Philamore H., Rossiter J., Walters P., Winfield J., Ieropoulos I.: J. Power Sources 289, 91 (2015).

# 3. Lin R., Chen B., Chen G., Wu J., Chiu H., Suen S.:  J. Membr. Sci. 326, 117 (2009).

# 4. Pi P., Wang W., Wen X., Xu S., Cheng J.: Prog. Org. Coat. 81, 66 (2015).

# 5. Wang R. M., Wang J. F., Wang X. W., He Y. F., Zhu Y. F., Jiang M. L.: Prog. Org. Coat. 71, 369 (2011).

# 6. Kessel N., Illsley D. R., Keddie J. L.: J. Coat. Technol. Res. 5, 285 (2008).

7. Stránská E., Weinertová K., Neděla D., Křivčík J.: Chemical Papers 72, 89 (2018).

8. Bulejko P., Stránská E., Weinertová K.: Journal of Solid State Electrochemistry 21, 111 (2017).

9. Machotova J., Stranska E., Skornok J., Zarybnicka L., Melanova K., Rychly J., Ruckerova A.: J. Appl. Polym. Sci. 134, 45467 (2017)

Abstract

J. Machotováa, E. Stránskáb, and J. Škorňoka (aInstitute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, University Pardubice, bMemBrain s.r.o.): Heterogeneous Cation Exchange Membranes Based on Self-crosslinking Latex Binders

The paper deals with the low-cost technology of producing heterogeneous ion-exchange membranes based on latex binder. This technology consists of mixing latex and ion-exchange resin, casting the mixture into molds of desired shapes, and drying membrane foils at room temperature. Effective heterogeneous cation exchange membranes using self-crosslinking styrene-butyl acrylate latexes as alternative binder materials and commercial cation exchange resin as an ion exchange component were prepared. The latexes were synthesized by the semi-continuous emulsion polymerization technique. It has been found that the heterogeneous membranes containing 45  60 wt.% of the commercial cation exchange resin exhibited excellent electro-separation properties in terms of ion-exchange capacity and electric resistance for all types of latex binders, but they suffered from lower permselectivity and higher water-swelling compared to a commercial Ralex® membrane. In contrast, the self-crosslinking latexes functionalized with 10 - 15 mol.% of methacrylic acid appear as promising binder materials for the technologically easy production of cation exchange heterogeneous membranes.

Abstrakt

Příspěvek se týká přístrojově nenáročné technologie výroby heterogenních iontovýměnných membrán na bázi latexového pojiva, která spočívá ve smísení latexu a iontovýměnné pryskyřice, odlití směsi do forem požadovaných tvarů a vysušení membránových folií při pokojové teplotě. Byly vyrobeny účinné heterogenní kationvýměnné membrány za využití samosíťujících styren-butylakrylátových latexů jako alternativních pojivových materiálů a komerční kationvýměnné pryskyřice jako iontovýměnné složky. Latexy byly připraveny technikou semi-kontinuální emulzní polymerace. Bylo zjištěno, že při obsahu komerční kationvýměnné pryskyřice 45 a 60 hm.% dosahovaly heterogenní membrány v případě všech typů latexových pojiv výborných elektro-separačních vlastností z hlediska iontovýměnné kapacity, plošného a specifického odporu, avšak v porovnání s komerčními membránami Ralex vykazovaly nižší permselektivitu a vyšší botnavost ve vodě. Oproti tomu se samosíťující latexy funkcionalizované 10  15 mol.% kyseliny methakrylové jeví jako nadějné pojivové materiály pro technologicky nenáročnou výrobu kationvýměnných heterogenních membrán.

Obr. 1. Schéma keto-hydrazidové samosíťující reakce

Tabulka I

Složení samosíťujících latexových pojiv lišících se obsahem kyseliny methakrylové v emulzním kopolymeru. Zkratky viz text.

| Vzorek | Obsah KMA [mol. %] | Násada monomerů [g] KMA/S/BA/DAAM |
| --- | --- | --- |
| KMA 1 | 7,0 | 12/74/108/6 |
| KMA 2 | 10,5 | 18/66/110/6 |
| KMA 3 | 14,0 | 24/58/112/6 |
| KMA 4 | 20,9 | 36/42/116/6 |

Tabulka II

Složení polymeračního systému

| Složka v reaktoru: | Množství [g] |
| --- | --- |
| voda | 120 |
| Disponil FES 993 | 0,8 |
| peroxodisíran amonný | 0,4 |
| Emulze monomerů: |  |
| voda | 270 |
| Disponil FES 993 IS | 15,6 |
| peroxodisíran amonný | 0,8 |
| monomery | 200 |

Tabulka III

Charakteristické vlastnosti heterogenních membrán v závislosti na typu latexového pojiva a na množství kationvýměnné pryskyřice

| Vzorek | Obsah katexu [%] | IEC [mekv/g] | P [%] | RA [Ω.cm2] | RS [Ω.cm] | A [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMA 1 | 15 | 0,45 | 63,0 | 933,3 | 7 457,0 | 31,8 |
|  | 30 | 0,78 | 69,5 | 114,8 | 1 125,0 | 51,3 |
|  | 45 | 0,89 | 69,2 | 7,8 | 48,7 | 66,0 |
|  | 60 | 1,38 | 62,1 | 3,5 | 42,0 | 81,9 |
| KMA 2 | 15 | 0,69 | 67,8 | 426,4 | 5 816,0 | 61,4 |
|  | 30 | 1,64 | 61,2 | 39,9 | 382,6 | 89,2 |
|  | 45 | 2,38 | 65,1 | 5,3 | 47,5 | 108,5 |
|  | 60 | 2,80 | 70,8 | 4,2 | 31,3 | 113,1 |
| KMA 3 | 15 | 1,49 | 44,9 | 275,9 | 3 894,0 | 66,5 |
|  | 30 | 2,14 | 69,0 | 9,2 | 124,9 | 81,1 |
|  | 45 | 2,27 | 73,3 | 4,7 | 46,6 | 106,7 |
|  | 60 | 2,31 | 67,7 | 2,5 | 25,8 | 117,5 |
| KMA 4 | 15 | 2,08 | 54,7 | 518,4 | 5 831,0 | 156,1 |
|  | 30 | 3,04 | 69,5 | 14,9 | 142,2 | 172,7 |
|  | 45 | 3,16 | 71,5 | 5,6 | 46,5 | 215,2 |
|  | 60 | 3,28 | 68,9 | 2,9 | 24,5 | 257,4 |
| Ralex | 60 | 2,2 | 90 | 8 | 120 | 65 |