Tabulka II. Výsledné vlastnosti polymerních disperzí na bázi polyvinylacetátu a d-glukosy

| Vzorek | MFFT (°C) | Viskozita (mPa/s) | Rozpustnost při 20 °C (g/100 ml H2O) |
| --- | --- | --- | --- |
| AcD 0 | 1,3 | 12,4 | 1,9 |
| AcD 10 | 0,9 | 13,7 | 3,2 |
| AcD 25 | 0,4 | 14,6 | 3,5 |
| AcD 50 | 0,2 | 14,3 | 3,9 |
| AcD 100 | 0,9 | 15,2 | 4,1 |