Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro redakci ● Záhlaví vyhrazeno pro


PŘÍPRAVA ANION-VÝMĚNNÉ MEMBRÁNY
L.Zárybnická1,2, E.Stránská3, J.Machotová2

1VŠPJ Jihlava, Katedra technických studií, Tolstého 1556/6, 58601 Jihlava 

2Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 53210 Pardubice

3MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
e-mail: Zarybnicka.L@email.cz
Souhrn

Předložená práce se zabývá přípravou hybridní anexové membrány, která spočívá v povrchové modifikaci komerčně dostupné polyethersulfonové (PES) membrány [1]. Jedná se o kovalentně vázanou vrstvu obsahující kopolymer poly(styren-co-divinylbenzen-co-4-vinylbenzylchlorid), která zlepšuje elektrochemické vlastnosti PES membrány. Připravené anexové membrány byly testovány pomocí stanovení iontovýměnné kapacity, specifického odporu, permselektivity. Studium morfologie připravených membrán bylo provedeno pomocí SEM analýzy a FT- IR spektroskopie. Připravené membrány mají potenciál ve využití např.  v elektrodialyzačních procesech.
Klíčová slova: anexová membrána, PES membrána, elektrochemické procesy
Úvod

Předložená práce se zabývá přípravou hybridní anexové membrány, která spočívá v povrchové modifikaci komerčně dostupné polyethersulfonové (PES) membrány [1]. Jedná se o kovalentně vázanou vrstvu obsahující kopolymer poly(styren-co-divinylbenzen-co-4-vinylbenzylchlorid), která zlepšuje elektrochemické vlastnosti PES membrány. Připravené anexové membrány byly testovány pomocí stanovení iontovýměnné kapacity, specifického odporu, permselektivity. Studium morfologie připravených membrán bylo provedeno pomocí SEM analýzy a FT- IR spektroskopie. Připravené membrány mají potenciál ve využití např.  v elektrodialyzačních procesech.
Experimentální část

MATERIÁLY

Chemikálie:

Monomery: vinylbenzylchlorid (VBC), divinylbenzen (DVB), styren (St)

Iniciátory: benzoylperoxid (BPO)

Rozpouštědla - tetrahydrofuran (THF)

Ostatní chemikálie: NaOH, HCl, demi voda, trimethylamin (TMA)

Testované membrány:

Tlakové PES membrány - MT, Cut-off: 5000 Da, pH operate 2-10 (25°C), 3-9 (55°C), max. temp. 55°C, max. tlak 1,2 bar

POUŽITÉ METODY

•
SEM (skenovací elektronový mikroskop) QUANTA FEG 450, ESEM mód

•
Analytický titrátor - stanovení IEC (iontově-výměnná kapacita)

•
Cela na měření elektrického odporu a permselektivity

MODIFIKACE PES MEMBRÁNY

Pro pokusy byla zvolena vysokotlaká membrána PES. Polymerizace byly prováděny mezi skly při teplotě 80 °C s odvodem vznikajícího tepla pomocí vody. Jako iniciátor byl využit BPO. Před vlastní polymerizací byly vždy membrány čištěny pomocí demi vody a přes noc smočeny ve vybraných monomerech (48,7 hm.% VBC, 16,2 hm.% DVB, 32,5 hm.% St). Následovalo přidání 2,6 hm.% iniciátoru BPO a aplikace membrány mezi skla a vlastní polymerizace po zvolenou dobu 5 hodin. Poté byly membrány extrahovány pomocí THF po dobu 72 hodin. Po extrakci byly membrány přes noc smočeny v 45 hm.% TMA za stálého míchání (Obrázek 1), poté následovalo promytí membrán pomocí demi vody s následným smočením vzorků do 1M NaOH (8 hodin, v polovině výměna roztoků za nový), promytím demi vodou a smočením v 1M HCl (8 hodin, v polovině výměna roztoků za nový).

[image: image1.png]NC—CH-ch*CN ﬂ—

Siccnecu-cn  mamon Li-cre-ch-cn
£ e, T 1
ROOH TEWPERATURE
S ey
CHaNECHy
)

CHs



 

Obrázek 1: Aminace polymerní vrstvy pomocí TMA.
Výsledky a diskuse

U připravených hybridních PES membrán bylo provedeno stanovení IEC, stanovení elektrochemických vlastností, proveden SEM. Pomocí skenovacího elektronového mikroskopu bylo potvrzeno, že kovalentně vázané vrstva kopolymeru homogenní (Obrázek 2). 
[image: image2.png]



Obrázek 2: SEM snímky (500x zvětšení): A - PES membrána bez povrchové modifikace a extrakce rozpouštědlem, B - aniotově-výměnná PES membrána po extrakci THF.
Z hlediska elektrochemických vlastností byla u anion-výměnné PES membrány byla stanovena permselektivita s hodnotou 73.2 %, dále plošný a specifický odpor (Tabulka 1), pro porovnání byl plošný a specifický odpor také stanoven u modifikované PES membrány bez aminace a PES membrány bez modifikace (Tabulka 1).
Tabulka 1: Vybrané výsledky PES membrán.
[image: image3.emf] 

 Tloušťka  [ µ m]  R A  [ Ω.cm 2 ]  R S  [Ω.cm]  IEC    [ meq/g ]  

PES membrána bez modifikace  196  2.53  129.10  -  

Modifikovaná PES membrána bez  aminace  284  144.38  5083.90    -  

Modifikovaná PES membrána  po aminaci       386           5.20  179.00  1.22  


RA - plošný odpor membrány [Ω.cm2]

RS - specifický odpor membrány [Ω.cm]
Závěry

Byla připravena modifikovaná anion-výměnná PES membrána, která byla modifikována kopolymerem poly(styren-co-divinylbenzen-co-4-vinylbenzylchlorid). Modifikovaná PES membrána byla charakterizována z hlediska morfologie pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, kde bylo potvrzeno, že je kovalentně vázaná vrstva homogenní. Dále byla u modifikované PES membrány stanovena IEC s výsledkem 1.22 meg/g. Anion-výměnná membrána vykazovala plošný odpor 5.2 Ω.cm2 a specifický odpor 179 Ω.cm.
Poděkování

Tato práce vznikla v rámci projektu LO1418 „Progresivní rozvoj Membránového inovačního centra“ podporovaného programem NPU I Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky a s využitím infrastruktury Membránového inovačního centra.
Literatura

[1] Zarybnicka L., Stranska E., Machotova J., Lencova G.: International Journal of Polymer Science. vol. 2016, Article ID 8213694, 2016.
THE PREPARATION OF ANION-EXCHANGE MEMBRANE

Lucie ZÁRYBNICKÁ1,2, Eliška STRÁNSKÁ3, Jana MACHOTOVÁ2
1 Department of Technical Studies,VSPJ, Tolsteho 16, 586 01 Jihlava

2Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentska 573, 532 10 Pardubice, Czech Republic 

3MemBrain s.r.o., Pod Vinici 87, 471 27 Straz pod Ralskem, Czech Republic

Summary 
This paper deals with the preparation of hybrid anion-exchange membrane which consists in the surface modification of commercially polyethersulfonic (PES) membrane [1]. It is a covalently bonded layer comprising poly (styrene-co-divinylbenzene-co-4-vinylbenzyl chloride) copolymer which improves the electro-chemical properties of the PES membrane. The prepared anion-exchange membranes were tested by determining ion-exchange capacity, specific resistance, permselectivity. Study of morphology of prepared membranes was performed by SEM analysis and FT-IR spectroscopy. The prepared membranes have potential in use for example in electrodialysis processes.
Keywords: anion-exchange membrane, PES membrane, electro-chemical process
Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ● Zápatí vyhrazeno pro redakci ●



