Tabulka II

Výsledky spalování samosíťujících nátěrů v kónickém kalorimetru

| Parametry | C0S0 | C0,5S0 | C0,75S0 | C1S0 | C0S0,5 | C0S0,75 | C0S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střední rychlost uvolňování tepla (kW/m2.g) | 54,3 | 34,0 | 24,6 | 32,4 | 42,0 | 25,8 | 35,56 |
| Celkové uvolněné teplo (MJ/m².g) | 16,0 | 7,8 | 6,8 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 8,4 |
| Uvolněný kouř (m-².g-1) | 147,8 | 76,7 | 75,7 | 96,5 | 88,4 | 92,8 | 69,3 |
| Maximální střední hodnota uvolněného tepla (kW/m².g) | 46,2 | 31,9 | 29,9 | 27,5 | 32,3 | 26,4 | 29,7 |